**Декоративная штукатурка AGIO**

**ОПИСАНИЕ**

Декоративная тонкослойная перламутровая штукатурка с эффектом cнежных вихрей. После полного высыхания образует прочную, стойкую к мытью поверхность, обладающую высокой ремонтопригодностью.

**Назначение**

Декоративное покрытие предназначено создания визуально-неоднородных поверхностей с хаотично расположенными темными и светлыми, гладкими и шероховатыми, участками. Эффект неоднородности усиливается входящим в состав покрытия перламутром.

**Область применения**

Только для внутренних работ. Применяется для отделки следующих помещений, не требующих постоянной влажной уборки: залы, прихожие, спальни, детские, гостиные.

**Инструменты для нанесения**

Кисть с длинным ворсом. Также возможно нанесение при помощи стальной или пластиковой кельмы или морской губки.

**Колеровка**

Материал колеруется пигментами на водной основе и тщательно перемешивается вручную или электрической мешалкой на малых оборотах.

**Способ нанесения**

1. Поверхность для нанесения покрывается грунт-краской ADHESIVE 00, заколерованной в тот же цвети сушится не менее 4 часов.

2. Небольшими порциями материал набирается кистью и наносится разнонаправленными мазками неправильной формы, которые сразу же разгоняются по поверхности. При этом частицы наполнителя собираются в группы, формируя рисунок.

3. Работать необходимо «по мокрому краю» участками неправильной формы и разного размера, постепенно соединяя их между собой.

*ВАЖНО ПОМНИТЬ: При работе необходимо избегать появления геометрически-правильных участков: углов, прямоугольников, кругов, прямых линий.*

**Расход**

От 150 до 300 г/м2, в зависимости от плотности рисунка.

**Срок и условия хранения**

Срок хранения 1 год при условии сохранения герметичности упаковки. Температура хранения и перевозки от +1 до +30 0С.

**Состав**

Акрил-сополимерная дисперсия, фракционный наполнитель, вода, реологические добавки, антисептик, пигмент.