**Декоративная штукатурка AURA**

**ОПИСАНИЕ**

Декоративная тонкослойная перламутровая штукатурка с эффектом светящихся вихрей. После полного высыхания образует прочную, стойкую к мытью поверхность.

**Назначение**

Декоративное покрытие предназначено создания визуально-неоднородных поверхностей с хаотично расположенными темными и светящимися участками. Эффект неоднородности усиливается входящим в состав покрытия перламутром.

**Область применения**

Только для внутренних работ. Применяется для отделки следующих помещений, не требующих постоянной влажной уборки: залы, прихожие, спальни, детские, гостиные.

**Инструменты для нанесения**

Кисть с длинным ворсом.

**Колеровка**

Материал **не требует колеровки**, цвет итогового покрытия задается цветом подложки.

**Способ нанесения**

1. На декорируемую поверхность нанести в 2 слоя грунт-краску Adhesive 02, колерованную в нужный цвет.
2. Просушить грунтовочный слой до полного высыхания.
3. Небольшими порциями материал набирается кистью и наносится разнонаправленными мазками неправильной формы, которые сразу же разгоняются по поверхности. При этом гранулы наполнителя собираются в группы, формируя рисунок.
4. Работать необходимо «по мокрому краю» участками неправильной формы и разного размера, постепенно соединяя их между собой.

*ВАЖНО ПОМНИТЬ:*

1. *Неполная просушка грунтовочного слоя приводит к исчезновению или снижению блеска покрытия. Хорошо просушенный грунтовочный слой не должен размываться при трении мокрой губкой.*
2. *При работе необходимо избегать появления геометрически-правильных участков: углов, прямоугольников, кругов, прямых линий.*

**Расход**

От 100 до 250 г/м2, в зависимости от плотности рисунка.

**Срок и условия хранения**

Срок хранения 1 год при условии сохранения герметичности упаковки. Температура хранения и перевозки от +1 до +30 0С.

**Состав**

Акрил-сополимерная дисперсия, фракционный наполнитель, вода, реологические добавки, антисептик, пигмент.