**Декоративная штукатурка JET**

**ОПИСАНИЕ**

Однородная паста белого цвета на основе мрамора и акриловых смол. После полного высыхания образует прочную, стойкую к мытью поверхность.

**Назначение**

Декоративная штукатурка, специально разработанная для нанесения с помощью штукатурного пистолета. В зависимости от колеровки материала и цвета подложки, позволяет быстро создавать одно- и многоцветные покрытия на больших площадях.

**Область применения**

Универсальная, для наружных и внутренних работ. Может использоваться в помещениях с повышенной влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой.

**Инструменты для нанесения**

Компрессор, штукатурный пистолет. Также возможно нанесение валиком или морской губкой.

**Способ нанесения**

1. Поверхность для нанесения покрывается грунт-краской ADHESIVE 02, колерованной в тот же цвет, что и штукатурка или в контрастный цвет, после чего сушится не менее 4 часов.
2. JET колеруется пигментами на водной основе и тщательно перемешивается вручную или электрической мешалкой.
3. Бачок штукатурного пистолета наполняется материалом на 2/3, давление компрессора выставляется 4-5 бар, в пистолет устанавливается сопло 2 мм для мелких капель или 4 мм для более крупных.
4. Нанесение производится с расстояния не менее 1,5 метров, при этом важно не задерживать пистолет в какой-то одной точке стены, т.к. в этом случае на данном участке плотность капель материала будет выше, чем на соседних.
5. При необходимости, провести заглаживание слегка подсохшего материала плоскостью кельмы из нержавеющей стали.

6. После полного высыхания покрытия в течение не менее 8 часов, возможно его окрашивание, а также обработка воском или лаком.

**Расход**

От 0,3 до 1,5кг/м2, в зависимости от плотности рисунка.

**Срок и условия хранения**

Срок хранения 1 год при условии сохранения герметичности упаковки. Температура хранения и перевозки от +1 до +30 0С.

**Состав**

Акрил-сополимерная дисперсия, фракционный кварцевый песок, вода, реологические добавки, антисептик, пигмент.