**Декоративная штукатурка MAGNA**

**ОПИСАНИЕ**

Тонкослойная перламутровая декоративная штукатурка с эффектом мокрого шелка. В зависимости от метода нанесения, позволяет получить гладкое или микрорельефное переливающееся покрытие, рисунок которого будет зависеть от угла падения света. Проста в нанесении, после высыхания образует прочное, водостойкое, легко моющееся покрытие. Обладает высокой ремонтопригодностью.

**Назначение**

Декоративное покрытие предназначено для создания перламутровых, переливающихся поверхностей, напоминающих шелк или атласную ткань. Используется как самостоятельное покрытие или для нанесения на рельефные штукатурки в качестве дополнительного декоративного слоя.

**Область применения**

Применяется для декоративной отделки хорошо освещенных жилых и офисных помещений, исключающих постоянное воздействие воды, пара и высокие эксплуатационные нагрузки.

**Инструменты для нанесения**

Для нанесения в качестве основного покрытия используется венецианская кельма. Для создания дополнительного декоративного слоя на рельефных штукатурках – губка или валик.

**Способы нанесения**

*1. Фактура «Мокрый Шелк»*

1.1 Поверхность для нанесения покрывается грунт-краской ADHESIVE 00, колерованной в тот же цвет, что и MAGNA и сушится не менее 4 часов.

1.2 MAGNA наносится на рабочий участок стены при помощи венецианской кельмы тонким слоем и распределяется по нему равномерно.

1.3 После высыхания первого слоя, материал наносится повторно аналогичным образом. При этом, плоскостью кельмы, плотно, но без чрезмерных усилий, прижатой к поверхности, разнонаправленными движениями создается хаотичный или направленный рисунок, похожий на шелковую ткань. Допускается нанесение второго слоя перекрывающимися мазками, в этом случае итоговая поверхность будет иметь небольшой рельеф.

1.4 После высыхания дальнейшая обработка не требуется, но возможна дополнительная защита с помощью бесцветного декоративного воска Cera.

*2. Фактура «Карта Мира», тонкослойный вариант*

2.1 Поверхность для нанесения покрывается грунт-краской ADHESIVE 00, колерованной в тот же цвет, что и MAGNA и сушится не менее 4 часов.

2.2 MAGNA наносится на рабочий участок стены при помощи венецианской кельмы тонким слоем и распределяется по нему максимально равномерно.

2.3 Второй слой создается небольшими порциями материала того же или другого цвета, которые сначала переносятся в центр кельмы, а потом на поверхность, после чего разглаживают, формируя отдельные островки разного размера и неправильной формы.

2.4 После высыхания финишного слоя, дальнейшая обработка не требуется, но возможна дополнительная защита с помощью бесцветного декоративного воска Cera.

**Расход**

В зависимости от способа нанесения, от 200 до 400г/м2.

**Срок и условия хранения**

Срок хранения 1 год при условии сохранения герметичности упаковки. Температура хранения и перевозки от +1 до +30 0С.

**Состав**

Акрил-сополимерная дисперсия, микромрамор, вода, реологические добавки, антисептик, пигмент.