**Декоративная штукатурка MULTICOLOR**

**ОПИСАНИЕ**

Мозаичная декоративная штукатурка для внутренних работ. Позволяет получить прочное, моющееся, стойкое к выцветанию покрытие с отличными декоративными свойствами.

**Назначение и свойства**

Применяется внутри помещений при проведении отделочных работ. Представляет из себя готовую к применению массу на водной основе, состоящую из прозрачной базы и плавающих в ней капелек краски двух или более цветов. При нанесении на стену, капли разбиваются, давая крапчатую многоцветную поверхность.

**Область применения**

Применяется для декоративной отделки жилых и офисных помещений, в том числе не высокие эксплуатационные нагрузки.

**Инструменты для нанесения**

Компрессор, хоппер-пистолет или специальный распылитель для мультиколорных красок.

**Способ нанесения**

1.1 Поверхность для нанесения покрывается грунт-краской ADHESIVE 00, колерованной в тон покрытия и сушится не менее 4 часов.

1.2 Материал помещается в бачок краскопульта и наносится на стену в равномерным слоем. Плотность нанесения может быть от 10 до 100% и зависит от выбранного образца. После нанесения покрытие сушится не менее 8 часов. Полные эксплуатационные нагрузки возможны через 15 суток.

1.3 Для придания поверхности дополнительных защитных свойств, после полного высыхания возможно покрытие лаком Protect, который наносится валиком или методом распыления.

**Расход**

В зависимости от способа нанесения, от 100 до 500 г/м2.

**Срок и условия хранения**

Срок хранения 1 год при условии сохранения герметичности упаковки. Температура хранения и перевозки от +1 до +30 0С.

**Состав**

Акрил-сополимерная дисперсия, микромрамор, вода, реологические добавки, антисептик, пигмент.