**Декоративная штукатурка RELIEF**

**ОПИСАНИЕ**

Моделируемая декоративная штукатурка для средне- и мелкорельефного нанесения. Позволяет создавать объемные  покрытия с практически неограниченным разнообразием фактур. В зависимости от техники нанесения и инструмента, возможно получение таких эффектов, как имитация дикого камня, пробки, песчаных дюн, коры дерева, грубой ткани, плетенки и многое другое. Материал также используется для создания объемных барельефов, панно и картин. После твердения образует очень прочное, эластичное и водостойкое покрытие, устойчивое к мытью и механическим повреждениям.

**Назначение**

Декоративное покрытие предназначено для создания особо прочных рельефных поверхностей и художественных элементов.

**Область применения**

Используется для декоративной отделки как жилых, так и вспомогательных помещений, а также кухонь и санузлов. Возможно использование для наружных работ.

**Инструменты для нанесения**

Основной инструмент - венецианская кельма. Также возможно нанесение при помощи пластиковой кельмы, различных валиков, кистей и другого инструмента.

**Способы нанесения**

*1. Фактура «Дикий камень»*

1.1 Поверхность для нанесения покрывается грунт-краской ADHESIVE 02 (для тонких слоев) или ADHESIVE 06 (для средних слоев) и сушится не менее 4 часов. Колеровка грунт-краски в цвет покрытия не требуется.

1.2 RELIEF наносится на рабочий участок стены при помощи венецианской кельмы слоем 1-5 мм и распределяется по нему более-менее равномерно.

1.3 Сразу после этого кельма, без особого усилия, «приклеивается» к поверхности и сдвигается в сторону полукруговым движением. При этом, часть материала, увлекаемая за кельмой, формирует характерную фактуру, высоту которой можно регулировать толщиной слоя, углом и усилием нажатия на кельму.

1.4. После полного высыхания материала (6-10 часов), поверхность обрабатывается абразивной бумагой или шлиф-машиной. При шлифовании, слишком сильно выступающие неровности стачиваются и поверхность становится гладкой на ощупь, оставаясь при этом рельефной.

1.5 Если необходимо придать поверхности цвет и подчеркнуть рельеф, ее обрабатывают колерованным декоративным воском Cera, нанося его с помощью губки. Также возможно нанесение декоративного покрытия MAGNA, которое придаст поверхности цвет и бархатистый перламутровый блеск.

*2. Фактура «Карта Мира»*

2.1 Поверхность для нанесения покрывается грунт-краской ADHESIVE 02 и сушится не менее 4 часов. Колеровка грунт-краски в цвет покрытия не требуется.

2.2 RELIEF наносится на рабочий участок стены при помощи венецианской кельмы слоем 1-2 мм и распределяется по нему более-менее равномерно.

2.3 После высыхания первого слоя, он обрабатывается наждачной бумагой или шлиф-машиной.

2.4 Второй слой создается небольшими порциями материала, которые сначала переносятся в центр кельмы, а потом на поверхность, после чего разглаживают, формируя отдельные островки разного размера и неправильной формы.

2.5. После высыхания второго слоя, проводится его шлифовка аналогично первому слою.

2.6 Если необходимо придать поверхности цвет и подчеркнуть рельеф, ее обрабатывают колерованным декоративным воском Cera, нанося его с помощью губки. Также возможно нанесение декоративного покрытия MAGNA, которое придаст поверхности цвет и бархатистый перламутровый блеск.

**Расход**

В зависимости от способа нанесения, от 500 до 1500 г/м2.

**Срок и условия хранения**

Срок хранения 1 год при условии сохранения герметичности упаковки. Температура хранения и перевозки от +1 до +30 0С.

**Состав**

Акрил-сополимерная дисперсия, микромрамор, вода, реологические добавки, антисептик, пигмент.