**Декоративная штукатурка VELOUR (silver, white, gold, chameleon)**

**ОПИСАНИЕ**

Тонкослойная декоративная штукатурка с эффектом замши. Позволяет получить глубоко матовое, бархатистое на ощупь покрытие с мягким внутренним рисунком. Простая в нанесении, после высыхания образует прочное, водостойкое, легко моющееся покрытие. Обладает высокой ремонтопригодностью.

**Назначение и свойства**

Применяется внутри помещений при проведении отделочных работ премиум класса. Представляет из себя готовую к применению пасту, после высыхания которой образуется гладкое, матовое покрытие, в зависимости от метода нанесения имитирующее тонкую замшу или выделанную кожу.

**Область применения**

Применяется для декоративной отделки жилых и офисных помещений, исключающих постоянное воздействие воды, пара и высокие эксплуатационные нагрузки.

**Инструменты для нанесения**

Кисть, валик, венецианская кельма (стальная или пластиковая).

**Колеровка**

Материал колеруется колорантами и пигментными пастами на водной основе.

**Способы нанесения**

*1. Фактура «Замша»*

1.1 Поверхность для нанесения покрывается грунт-краской ADHESIVE 00, колерованной в тот же цвет, что и VELVET или немного темнее и сушится не менее 4 часов.

1.2 Первый слой материала наносится кистью сплошным слоем в виде тонких, перекрещивающихся мазков. Подсохший, но еще не затвердевший декоративный слой растушевывается сухой мягкой кистью для удаления отчетливо видимых следов от кисти.

1.3 После высыхания первого слоя (минимум 4 часа), нанести второй слой аналогичным образом, для чего используется тот же материал, разбавленный водой до текучей консистенции (+ 10-15% воды). По мере подсыхания, мазки растушевываются с легким нажимом так, чтобы следы от ворса кисти не были заметны.

1.4 После высыхания дальнейшая обработка не требуется. Возможна дополнительная проработка проблемных участков разбавленным материалом способом, описанным в п. 1.3.

*2. Фактура «Дубленая кожа»*

2.1 Поверхность для нанесения покрывается грунт-краской ADHESIVE 00, колерованной в тот же цвет, что и VELOUR и сушится не менее 4 часов.

2.2 Венецианской кельмой нанести первый, по возможности тонкий, слой материала на поверхность, избегая какого либо рельефа.

2.3 После высыхания первого слоя (минимум 4 часа), кельмой нанести второй слой аналогичным образом и сразу же, с очень легким нажимом, растереть поверхность плоскостью кельмы хаотичными движениями. После частичного подсыхания декоративного слоя, пригладить его плоской стороной кельмы и дать высохнуть.

2.4 После высыхания дальнейшая обработка не требуется. Возможна дополнительная проработка проблемных участков способом, описанным в п. 1.3.

**Расход**

В зависимости от способа нанесения, от 150 до 300г/м2.

**Срок и условия хранения**

Срок хранения 1 год при условии сохранения герметичности упаковки. Температура хранения и перевозки от +1 до +30 0С.

**Состав**

Акрил-сополимерная дисперсия, микромрамор, вода, реологические добавки, антисептик, пигмент.