**Декоративная штукатурка ZERO**

**ОПИСАНИЕ**

Декоративная краска, состоящая из прозрачной базы и жидких хлопьев (флоков), не растворимых в ней. Материал полностью на водной основе, не содержит растворителей. Флоки обладают способностью распределяться по подложке, не окрашивая ее. При нанесении на поверхность колерованного материала, за счет неравномерного распределения колоранта между флоками, легко получается эффект цветовых волн, разводов, неоднородностей. Эффект усиливается за счет частиц перламутра, входящих в состав.

**Назначение**

Декоративное покрытие предназначено для создания неоднородных по цвету, визуально-объемных поверхностей, а также поверхностей с частично открытым подложечным слоем.

**Область применения**

Только для внутренних работ. Применяется для отделки следующих типов помещений: залы, прихожие, спальни, детские, гостиные. При использовании в ванных комнатах и кухнях рекомендуется дополнительная защита воском Cera или полиуретановым лаком Kraft Pro.

**Инструменты для нанесения**

Кисть с мягким ворсом или гибкий пластиковый шпатель. Также возможно нанесение при помощи венецианской кельмы и валика.

**Способ нанесения**

1. Сухая, обеспыленная и тщательно выровненная поверхность окрашивается колерованной грунт-краской Adhesive 00 или перламутровым воском Cera Lumo. Материал колеруется пигментами на водной основе на 1-2 тона темнее, чем подложка и тщательно перемешивается вручную или электрической мешалкой на **малых** оборотах.

2. На гибкий пластиковый шпатель набирается немного материала, после чего он «разгоняется» по поверхности хаотичными или перекрестными движениями с минимальным усилием до получения рисунка желаемой плотности и фактуры.

3. После подсыхания материала (30-40 минут), он приглаживается гибким шпателем или растушевывается кистью и окончательно высушивается.

4. Для получения дополнительного защитного или декоративного эффекта, на поверхность можно нанести слой воска Cera без добавок или с добавлением колоранта или 20-30% перламутрового воска Cera Lumo.

**Расход**

В зависимости от способа нанесения, от 100 до 250 г/м2.

**Срок и условия хранения**

Срок хранения 1 год при условии сохранения герметичности упаковки. Температура хранения и перевозки от +1 до +30 0С.

**Состав**

Акрил-сополимерная дисперсия, микромрамор, вода, реологические добавки, антисептик, пигмент.