Негорючий перламутровый лессирующий состав SHINE

ОПИСАНИЕ

Лессирующий перламутровый декоративный состав на основе минеральных связующих. Материал обладает увеличенным временем высыхания, что позволяет избежать пятен и стыков при работе. После полного высыхания образует прочную, стойкую к мытью перламутровую пленку. Горючесть материала соответствует группе НГ (негорючий).

Назначение

Применяется для декорирования и придания негорючих свойств краскам,  декоративным штукатуркам и иным поверхностям.

Область применения

Только для внутренних работ. Применяется для отделки помещений с повышенными требованиями к пожарной безопасности применяемых материалов.

Инструменты для нанесения

Губка. Также возможно нанесение при помощи валика, пластиковой кельмы и кисти с длинным ворсом.

Способ нанесения

SHINE  Наносится при помощи губки участками неправильной формы, которые стыкуются «по мокрому краю».

Для придания большей контрастности, излишки материала снять с верхушек фактуры пластиковой шпатулеткой или влажной губкой.

Обработанную поверхность можно мыть через 24 часа.

Расход

В зависимости от способа нанесения, от 80 до 150 г/м2.

Срок и условия хранения

Срок хранения 1 год при условии сохранения герметичности упаковки. Температура хранения и перевозки от +1 до +30 0С.

Состав

Минеральное связующее, перламутровый пигмент, вода, реологические добавки, антисептик.