ГЕЛЬ ГИДРОФОБНЫЙ WERTH DECO HYDROTECT

Область применения: продукт на водной основе, предназначен для защиты и придания гидрофобных свойств различным строительным поверхностям, таким как декоративная штукатурка, краска, дерево, камень, кирпич.   За счет ультратонкого размера полимерных частиц гель хорошо впитывается и защищает поверхность не только снаружи, но и изнутри. Увеличивает насыщенность, прозрачность и глубину венецианских штукатурок, как акриловых, так и на известковой основе.

Расход на один слой: 0,05-0,15 кг/м2 в зависимости от впитывающих свойств основания и толщины нанесения.

Плотность: 1г/см3

Время высыхания до ст. 1:  2-3 часа

Время высыхания до возможности полировки:  24 часа

Время полного набора прочности: 2 недели

Инструкция по нанесению: на гладкие поверхности (полируемые декоративные штукатурки, полированное дерево, камень) наносить при помощи венецианской кельмы на сдир в 1 или 2 слоя. Время межслойной сушки – не менее 60 мин.

На фактурные поверхности материал наносят при помощи валика, губки, рукавицы или методом распыления (предварительно разбавив водой до необходимой консистенции).

Через 24 ч после нанесения материал поддается полировке меховым или войлочным кругом для получения высокой степени глянца. Использование абразивных паст при этом не требуется.

Фасовка: ведра /вставить/ кг

Срок хранения: 1 год со дня выпуска.

Утилизация отходов: неиспользованный материал утилизируется в банках, не выливать в канализацию.