Воск СERA LUMO

ОПИСАНИЕ

Лессирующий декоративный состав на основе натурального воска, усиленный акриловым полимером с перламутровым блеском. Выпускается в четырех вариантах (базах):

- Silver – теплый серебристый блеск

- White – холодный белый блеск

- Chameleon – бледно-золотой блеск с переливом в теплый белый

- Gold – насыщенный золотой блеск

Материал обладает увеличенным временем высыхания, что позволяет избежать пятен и стыков при работе. После полного высыхания образует прочную, стойкую к мытью матовую пленку.

Назначение

Применяется для защиты декоративных поверхностей для придания блеска и объема фактурным декоративным штукатуркам.

Область применения

Только для внутренних работ. Применяется для отделки следующих типов помещений: залы, прихожие, спальни, детские, гостиные.

Инструменты для нанесения

Губка. Также возможно нанесение при помощи валика, пластиковой кельмы и кисти с длинным ворсом.

Способы нанесения

1. Лессирование фактурных штукатурок

1.1 Воск при необходимости колеруется, тщательно перемешивается вручную или электрической мешалкой.

1.2 Наносится при помощи губки участками неправильной формы, которые стыкуются «по мокрому краю».

1.3 Для придания большей контрастности, излишки воска снять с верхушек фактуры пластиковой шпатулеткой или влажной губкой.

1.4 Обработанную поверхность можно мыть через 24 часа.

2. Создание сплошного защитно-декоративного слоя

2.1 Воск наносится губкой, кистью или валиком тонким слоем в один слой.

2.2 Обработанную поверхность можно мыть через 24 часа.

Расход

В зависимости от способа нанесения, от 80 до 120 г/м2.

Срок и условия хранения

Срок хранения 1 год при условии сохранения герметичности упаковки. Температура хранения и перевозки от +1 до +30 0С.

Состав

Акрил-сополимерная дисперсия, микромрамор, вода, перламутровый пигмент, реологические добавки, антисептик.